聚乙烯用抗粘连/爽滑母料ABS107CPE

ABS107CPE是一种添加粒径均匀的球型玻璃微珠和芥酸酰胺的复合功能母料，同时具有抗粘连和爽滑效果,主要用于透明度、爽滑度，耐温要求较高的CPE薄膜。

一、物理性能

| 项 目 | 指 标 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 熔指（190℃/2.16㎏；g/10min） | 19 | DIN53735 |
| 比重 （g/cm3） | 1.13 | DIN53479 |
| 堆密度（g/L） | 580 | DIN53466 |
| 水分含量（ppm） | ＜1500 | POLYM526 |
| 有效成分含量（%） | 17 | POLYM526 |

以上仅是典型数据，不做为销售时的标准

二、应用

1、使用该母料时，建议加工温度不要超过280℃。

2、根据客户对性能的要求，添加量在0.5~4%。

常规用量

| 薄膜厚度（μm） | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 添加量 | 4﹪ | 2．5﹪ | 1.5﹪ | 0.7﹪ | 0.5% |

注意：具体的添加量，请客户根据不同的要求实验取得，本推荐用量只供参考。如果添加过量的ABS107CPE,有可能导致螺杆打滑,印刷油墨粘附不良,热封和粘合强度差等问题.有必要评估添加量。和抗静电、紫外光稳定母料等混合使用时，可能产生会产生爽滑协同效应.

三、食品批准

ABS107CPE依据下列要求可以应用于食品包装

FDA                                 无限制

EEC （90/128）               无限制

四、包装和储存

ABS107CPE采用25公斤FFS袋包装，建议在6个月内使用完毕。