白母料WPE-01

WPE-01是一种以聚乙烯为基材，适用于PE、PP管材、瓶类、片材等着色的白色母料，钛白粉最高含量可达70%。通过材料的精心选择和BUSS往复混炼设备的混炼实现精细分散和高遮盖。

一、物理指标

| 项 目 | 指 标 | 检测标准 |
| --- | --- | --- |
| 比重（g/cm3） | 2.00 | DIN53479 |
| 堆密度（g/L） | 1120 | DIN53466 |
| 水分含量（ppm） | <1400 | POLYM526 |
| 有效成分（%） | 70 | POLYM525 |

以上仅是典型数据，不做为销售时的标准

二、使用方法

WPE-01适用于PP-R、PE管材、瓶类、片材等，用于PE、PP基材的吸塑、吹塑和注塑，具有较好的分散性和高遮盖性。一般用量1—3%，如有特殊要求，可提高添加量，同样具有良好的分散性。

三、食品批准

WPE-01依据下列要求可以应用于食品包装

FDA                                 无限制

EEC（90/128）                         无限制

四、包装和储存

WPP-01采用25公斤FFS袋包装，建议在6个月内使用完毕。

虽然本公司提供的相应数据经过了试验和应用的验证，但是我们不保证在任何情况下全部适用。客户需要根据具体的情况自行试验验证。